# Text boxes

Projekt: 1530-07-004rl

Besitzer: rl

Bereich: Arbeitsbereich  2

Probe: Probe  Ring

Typ: Vorgabe

ID:

Kommentar:

Projektanmerkungen:

Spektrumverarbeitung :

Möglicherweise Peaks weggelassen : 2.340, 3.434 keV

Verarbeitungsoption : Alle Elemente analysiert (Normalisiert)

Anzahl Iterationen = 3

Standard :

O    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

Ni    Ni   1-Jun-1999 12:00 AM

Cu    Cu   1-Jun-1999 12:00 AM

Zn    Zn   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | Offstl. | Intensität | Massen% | Massen% | Atom% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konz. | Korrektur |  | Sigma |  |  |
| O K | 1.86 | 2.6467 | 0.73 | 0.14 | 2.81 |  |
| Al K | 0.21 | 0.3755 | 0.58 | 0.07 | 1.34 |  |
| Si K | 0.20 | 0.4918 | 0.41 | 0.06 | 0.91 |  |
| Fe K | 0.31 | 1.2303 | 0.26 | 0.05 | 0.29 |  |
| Ni K | 0.32 | 1.1753 | 0.28 | 0.06 | 0.30 |  |
| Cu K | 63.97 | 0.9943 | 66.78 | 0.25 | 65.04 |  |
| Zn K | 29.73 | 0.9970 | 30.95 | 0.23 | 29.31 |  |
| Insgesamt |  |  | 100.00 |  |  |  |